Zał. nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półprzewodnikowych płytek podłożowych wymienionych poniżej wg nazwy i potrzebnej ilości:

- InP SI 2” DSP     50 sztuk

- InP SI 2” SSP     50 sztuk

- InP SI 3” DSP     50 sztuk

- InP SI 3” SSP     25 sztuk

- InP SI 4” DSP     25 sztuk

- Parametry

| Nazwa towaru |  | Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 2” InP półizolujące domieszkowane Fe | Średnica 2” Grubość: 350±25 µm Średnica: 50.8±0.4 mm | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” |
|  |  | Orientatcja: | (100)±0.3o |
|  |  | Ścięcie bazowe: | EJ (0-1-1) ±0.5o |
|  |  | Ścięcie pomocnicze | EJ (0-11) ±0.5o |
|  |  | Oporność: | >1E7 ohm cm |
|  |  | EPD (średnia): | ≤10,000/cm2 max |
|  |  | Wykończenie powierzchni: | DSP (Dwustronnie polerowana): Strona 1: polerowana Strona 2: polerowana |
|  |  |  | SSP (Jednostronnie polerowane): Strona 1: polerowana Strona 2: trawiona |
|  |  | Pakowanie: | ePAK, pojedyncze pudełko, zamknięte N2 w zatrzymującej wilgoć metalowej torebce foliowej, pakowanie wykonane w pomieszczeniu o klasie czystości 100. |
| Nazwa towaru |  | Parametr | Specyfikacja |
| 3” InP półizolujące domieszkowane Fe | Średnica 3” Grubość: 600±30 µm Średnica: 76.2±0.3 mm | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” |
|  |  | Orientatcja: | (100)±0.3o |
|  |  | Ścięcie bazowe: | EJ (0-1-1) ±0.5o |
|  |  | Ścięcie pomocnicze | EJ (0-11) ±0.5o |
|  |  | Oporność: | >1E7 ohm cm |
|  |  | EPD (średnia): | ≤10,000/cm2 max |
|  |  | Wykończenie powierzchni: | DSP (Dwustronnie polerowana): Strona 1: polerowana Strona 2: polerowana |
|  |  |  | SSP (Jednostronnie polerowane): Strona 1: polerowana Strona 2: trawiona |
|  |  | Pakowanie: | ePAK, pojedyncze pudełko, zamknięte N2 w zatrzymującej wilgoć metalowej torebce foliowej, pakowanie wykonane w pomieszczeniu o klasie czystości 100. |
| Nazwa towaru |  | Parametr | Specyfikacja |
| 4” InP półizolujące domieszkowane Fe | Średnica 4” Grubość: 625±25 µm Średnica: 100±0.4 mm | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” |
|  |  | Orientatcja: | (100)±0.3o |
|  |  | Ścięcie bazowe: | EJ (0-1-1) ±0.5o |
|  |  | Ścięcie pomocnicze | EJ (0-11) ±0.5o |
|  |  | Oporność: | >1E7 ohm cm |
|  |  | EPD (średnia): | ≤10,000/cm2 max |
|  |  | Wykończenie powierzchni: | Dwustronnie polerowana: Strona 1: polerowana Strona 2: polerowana |
|  |  | Pakowanie: | ePAK, pojedyncze pudełko, zamknięte N2 w zatrzymującej wilgoć metalowej torebce foliowej, pakowanie wykonane w pomieszczeniu o klasie czystości 100. |