Zał. nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półprzewodnikowych płytek podłożowych wymienionych poniżej wg nazwy i potrzebnej ilości:

1. InP N 2” SSP     50 sztuk

2. InP N 3” SSP     50 sztuk

- Parametry

| Nazwa towaru |  | Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 2” InP N-type domieszkowany S | Średnica 2” Grubość: 350±25 µm Średnica: 50.8±0.4 mm | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” |
|  |  | Orientacja: | (100)±0.25o |
|  |  | Ścięcie bazowe: | EJ (0-1-1) ±0.5o |
|  |  | Ścięcie pomocnicze | EJ (0-11) ±0.5o |
|  |  | Koncentracja nośników.: | Min 1E18/cm3 |
|  |  | EPD (Średnia): | ≤4,000/cm2 max |
|  |  | Wykończenie powierzchni: | SSP (Jednostronnie polerowane) Strona 1: polerowana Strona 2: trawiona |
|  |  | Pakowanie: | ePAK, pojedyncze pudełko, zamknięte N2 w zatrzymującej wilgoć metalowej torebce foliowej, pakowanie wykonane w pomieszczeniu o klasie czystości 100. |
| Nazwa towaru |  | Parametr | Specyfikacja |
| 3” InP N-type domieszkowany S | Średnica 3” Grubość: 600±30 µm Średnica: 76.2±0.3 mm | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” |
|  |  | Orientacja: | (100)±0.25o |
|  |  | Ścięcie bazowe: | EJ (0-1-1) ±0.5o |
|  |  | Ścięcie pomocnicze | EJ (0-11) ±0.5o |
|  |  | Koncentracja nośników.: | Min 1E18/cm3 |
|  |  | EPD (Średnia): | ≤4,000/cm2 max |
|  |  | Wykończenie powierzchni: | SSP (Jednostronnie polerowane) Strona 1: polerowana Strona 2: trawiona |
|  |  | Pakowanie: | ePAK, pojedyncze pudełko, zamknięte N2 w zatrzymującej wilgoć metalowej torebce foliowej, pakowanie wykonane w pomieszczeniu o klasie czystości 100. |