**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półprzewodnikowych płytek podłożowych wymienionych poniżej wg nazwy i potrzebnej ilości:

1. InP SI 2” SSP 100 sztuk

2. InP SI 4” SSP 25 sztuk

1. **Parametry**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr  | Specyfikacja |
| **2” InP półizolujące domieszkowane Fe** |  | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” |
| Orientacja: | (100)±0.3o |
| Ścięcie bazowe: | EJ (0-1-1) ±0.5o |
| Średnica 2” Grubość: 350±25 µmŚrednica: 50.8±0.4 mm | Ścięcie pomocnicze | EJ (0-11) ±0.5o |
| Oporność: | >1E7 ohm cm |
|  | EPD (średnie): | ≤4,000/cm2 max |
| Wykończenie powierzchni: | Jednostronnie polerowana:Strona 1: polerowana Strona 2: trawiona |
|  | Pakowanie: | ePAK, pojedyncze pudełko, zamknięte N2 w zatrzymującej wilgoć metalowej torebce foliowej, pakowanie wykonane w pomieszczeniu o klasie czystości 100. |
| Nazwa towaru | Parametr  | Specyfikacja |
| **4” InP półizolujące domieszkowane Fe** | Średnica 4”Grubość: 625±25 µmŚrednica: 100±0.4 mm | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” |
| Orientatcja: | (100)±0.3o |
| Ścięcie bazowe: | EJ (0-1-1) ±0.5o |
| Ścięcie pomocnicze | EJ (0-11) ±0.5o |
| Oporność: | >1E7 ohm cm |
| EPD (średnie): | ≤10,000/cm2 max |
| Wykończenie powierzchni: | Jednostronnie polerowana:Strona 1: polerowana Strona 2: trawiona |
| Pakowanie: | ePAK, pojedyncze pudełko, zamknięte N2 w zatrzymującej wilgoć metalowej torebce foliowej, pakowanie wykonane w pomieszczeniu o klasie czystości 100. |